## Slide 1
Pb
PbO2
_
+
H2SO4
+ H2O
2e-
2e-
SO42-
4H+ + SO42-
DECHARGE
Fonctionnement des principaux générateurs :
L’accumulateur au plomb
décharge : PbIV(-)
PbII  PbSO4
Pb0 (+)
Consommation de H2SO4 et formation d ’eau
charge : dismutation de PbSO4 en Pb et PbO2
Rn globale : PbO2 + Pb + 2 H+ + 2 HSO4- 2 PbSO4 + 2 H2O
D
C
Durée de vie de l’accumulateur liée à la qualité des grains de PbSO4 qui se forment : risque de chute au fond du bac et / ou de court-circuit entre 2 plaques s’ils grossissent trop.

## Slide 2
Cd(OH)
2
Ni(OH)
2
état
initial
Cd
NiOOH
première
charge
e
-
première
décharge
KOH
H
2
O
e
-
e
-
e
-
Cd(OH)
2
Ni(OH)
2
KOH
H
2
O
KOH
H
2
O
H
+
OH
-
H
+
OH
-
Cd(OH)
2
Ni(OH)
2
état
initial
Cd
NiOOH
première
charge
e
-
e
-
première
décharge
KOH
H
2
O
e
-
-
e
-
Cd(OH)
2
Ni(OH)
2
KOH
H
2
O
KOH
H
2
O
H
+
OH
-
H
+
OH
-
Ni(OH)2 NiOOH + H+ + e-
Ni(OH)2 + OH- NiOOH + H2O + e-
Cd(OH)2 + 2 e- + 2 H+ Cd + 2 H2O
Cd(OH)2 + 2 e- Cd + 2 OH-
Fonctionnement des principaux générateurs – Les batteries alcalines
L’accumulateur Nichel-Cadmium :
-
+
1.25 V
Cd/Cd(OH)2 / KOHaqueux / NiOOH/Ni(OH)2

## Slide 3
: Charge
: Décharge
Ni(OH)2 NiOOH + H+ + e-
M + H+ + e- MH
Oxydation
Réduction
Réduction
Oxydation
Fonctionnement des principaux générateurs – Les batteries alcalines
L’accumulateur Nickel-Hydrure métallique
M (ABn ,LaNi5 )= composé intermétallique,
intercale réversiblement l ’hydrogène
Problèmes au niveau des hydrures :
Broyage électrochimique 
perte de la connexion électrique)
Corrosion (formation d ’oxydes)
lors de la décharge
+
-

## Slide 4
LiCoO2 Li1-xCoO2 + x Li+
+ x e-
C + x Li+ + x e- LixC
Oxydation
Réduction
Réduction
Oxydation
: Charge
: Décharge
Fonctionnement des principaux générateurs – Les générateurs au lithium
L’accumulateur lithium - ion
+
-
/ Electrolyte liquide : Sel de Li dans un solvant organique /
+
-
matériaux lamellaires LiMO2
Li1-xCoO2